## Slide 1: BOSTIK PUREFIX EXPRESS
FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR
DESCRIPTION
Tous matériaux, colle sur toutes surfaces (même humides). Avec sa formule Hybride Polymère, ce mastic fixe vite et fort. Produit plus respectueux : 0% Phtalates, 0% Solvants - Très peu de composés volatiles (COV A+) - Sans odeur.
DESTINATIONS
• Tous matériaux : bois, pierre, béton, métal, brique, parpaing, plastique rigide, carrelage… sauf Téflon, PE, PP, PVC souple.
• Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 
Formule | Hybride polymère
Coloris | Blanc. Peut être peint après séchage*
Résistance maximale | 24h
Température de mise en œuvre | Entre +10°C et +30°C
AVANTAGES
• Fixe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
• Maintien immédiat et collage ultra-puissant
• Sèche en 15 minutes
• Résiste à l'eau et aux variations de température (-30°C à +90°C)
• O% phtalates / 0% solvants / sans odeur
• Résiste aux chocs
CONSOMMATION
Environ 15m de cordon de colle d’un diamètre de 5 mm pour une cartouche.
*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

## Slide 2
OUTILS - Pistolet extrudeur
PREPARATION
• Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.
• Découper l’embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
APPLICATION
• Appliquer la colle en lignes droites verticales. Ne pas appliquer en plots.
• Assembler, ajuster si nécessaire. Etayer le collage (support, adhésif) jusqu’à séchage à cœur (24h). Peut être chargé après 24h.
Colle fraiche : nettoyer avec de l'acétone
Colle sèche : grattage
18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.
Après ouverture, extraire un cordon de colle d’environ 1 à 2cm. Laisser sécher (3 mois maximum) et tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.
MISE EN ŒUVRE
NETTOYAGE
CONDITIONNEMENT
Code | UC | PCB | GENCOD
30615045 | Cartouche 452g | 12 | 3549212484477
SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d’utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d’essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.
CONSERVATION